## Slide 1: Využití HCubePro ve farmaceutické výrobě v režimu GMP pro redukci dvojné vazby s vysokou čistotou surového produktu
Ing. Martin Chadim, PhD.
Cayman Pharma,s.r.o., Neratovice

## Slide 2
Prostaglandinový derivát, využití v oftalmologii

## Slide 3
Výroba v GMP režimu
Vsádkový způsob výroby:
- bezpečnostní rizika (H2 z bomby, katalyzátor s
organickým rozpouštědlem)
- nečistotní profil surového produktu

## Slide 4: Nečistoty a jejich limity v produktu
max. 0,1 %
(surový do 0,6 %)
max. 0,1 %
max. 1,0 %
výchozí di-TBS-LAKTON-B: max. 0,1 %

## Slide 5: Využití HCubePro v GMP
Vysoká čistota surového produktu
Produktivita reakce
Životnost katalyzátoru
Vysoká reprodukovatelnost reakce (robustnost reakce)

## Slide 6: Testování různých typů katalyzátorů
Katalyzátor v patroně | Časový interval (min) | c (M) | T (°C) | p (bar) | Δp (bar) | Průtok (ml/min) | Produkt (%) | Výchozí látka (%) | X3 (%) | X1 (%) | 15-epi- (%) | Jiné nečistoty nad 0,10 % (RRT/%)
5% Pt/C, Aldrich (0,510 g) | < 15 | 0,05 | 30 | 1 | 4 | 1 | 98,93 | nd. | 0,57 | nd. | 0,29 | 0,05/0,14, 0,17/0,11
5% Pd/C, Thales (0,264 g) |  |  | 23 | 1 | 4 | 1 | 97,67 | nd. | 1,85 | nd. | 0,43 | 0,05/0,21
RaNi, Thales (1 g) |  |  | 23 | 50 | 1-2 | 1 | 98,88 | nd. | 0,21 | nd. | 0,36 | 0,05/0,20; 0,15/0,22; 0,17/0,15
10% Pd/C, Thales (cca. 0,600 g) |  |  | 23 | 1 | 10-11 | 1 | 94,08 | nd. | 3,13 | nd. | 2,58 | 0,05/0,14; 0,17/0,13; 0,18/0,39; 0,37/0,81; 0,85/0,92; 0,94/0,14

## Slide 7
Katalyzátor v patroně | Časový interval (min) | c (M) | T (°C) | p (bar) | Δp (bar) | Průtok (ml/min) | Produkt (%) | Výchozí látka (%) | X3 (%) | X1 (%) | 15-epi- (%) | Jiné nečistoty nad 0,10 % (RRT/%)
5% Pt/C, Aldrich (0,272 g) | < 15 | 0,15 | 40 | 25 | 30-33 | 2 | 98,18 | 0,08 | 0,33 | 0,12 | 0,32 | 0,10/0,25, 0,15/0,23; 0,40/0,11, 0,44/0,51
RaNi, Thales (1 g) |  |  | 35 | 50 | 1 | 1,5 | 98,94 | 0,08 | 0,26 | 0,06 | 0,41 | 0,11/0,13; 0,15/0,20
S 5% Pt/C se podařilo dosáhnout produktivity 9,6 g/hod
zatímco s RaNi 7,2 g/hod

## Slide 8
Testování 5 % Pt od různých dodavatelů
Katalyzátor v patroně | Časový interval (min) | c (M) | T (°C) | p (bar) | Δp (bar) | Průtok (ml/min) | Produkt (%) | Výchozí látka (%) | X3 (%) | X1 (%) | 15-epi- (%) | Jiné nečistoty nad 0,10 % (RRT/%)
5% Pt/Al2O3, SIGMA (0,290 g) | < 15 | 0,15 | 45 | 25 | 10-11 | 2 | 99,05 | nd. | 0,59 | nd. | 0,26 | 0,15/0,14
5% Pt/Al2O3, ALFA (0,290 g s 0,150 g Celitu) |  |  |  |  | 8-9 |  | 98,62 | 0,19 | 0,52 | nd. | 0,30 | 0,16/0,19
5% Pt/Al2O3, STREM (0,290 g s 0,200 g Celitu) |  |  |  |  | 9 |  | 3,14 | 93,84 | nd. | nd. | nd. | 0,09/0,21; 0,15/0,18
5% Pt/C, J.M. (0,255 g s 0,035 g Celitu) |  |  |  |  | 6-7 |  | 98,80 | nd. | 0,42 | nd. | 0,27 | 0,09/0,21; 0,16/0,22

## Slide 9: Životnost katalyzátoru
Konverze reakce musí být stále větší než 99,9 %
Surová výchozí látka: cca. 1 hodina, krystalovaná výchozí látka: cca. 6 hodin
Může hrát roli i kvalita použitého rozpouštědla, destilovaný AcOEt byl dostačující

## Slide 10: Zvýšení produktivity
Zvýšení na 20 g/hod znamenalo zároveň snížení životnosti katalyzátoru na 2 hodiny (s rezervou, v zájmu robustnosti procesu)
Při zvýšení na 24 g/hod byla velmi nízká reprodukovatelnost výsledků, nepomáhá ani zvyšování tlaku
Ověření reprodukovatelnosti výsledků při 20 g/hod

## Slide 11
Katalyzátor v patroně | Časový interval (min) | c (M) | T (°C) | p (bar) | Δp (bar) | Průtok (ml/min) | Produkt (%) | Výchozí látka (%) | X3 (%) | X1 (%) | 15-epi- (%) | Jiné nečistoty nad 0,10 % (RRT/%)
5% Pt/C, JM (0,290 g) | 1-105 | 0,25 | 45 | 25 | 6-10 | 2,5 | 98,96 | nd. | 1,00 | nd. | 0,09 | -
 | 1-120 |  |  |  |  |  | 98,41 | 0,55 | 0,95 | nd. | 0,10 | -
 | 1-140 |  |  |  |  |  | 99,40 | 0,05 | 0,43 | nd. | 0,08 | -
 | 1-135 |  |  |  |  |  | 98,42 | 0,09 | 0,46 | nd. | 0,08 | 0,09/0,68; 0,17/0,25
Nedostatečná reprodukovatelnost výsledků
Pravděpodobně záležitost způsobu naplnění patrony katalyzátorem

## Slide 12: Zvyšování hmotnosti katalyzátoru v patroně
Testováno na katalyzátoru 5 % Pt/C, Aldrich (regulatorní důvody)
Při zvýšení náplně patrony z dosavadních 0,290 g na 0,550 g (maximum) je při produktivitě 16 g/hod životnost katalyzátoru minimálně 130 minut
Je zde pravděpodobně i potenciál pro vyšší produktivitu (za cenu nižší životnosti katalyzátoru), v zájmu robustnosti procesu ponecháno na 16 g/hod

## Slide 13
Katalyzátor v patroně | Časový interval (min) | c (M) | T (°C) | p (bar) | Δp (bar) | Průtok (ml/min) | Produkt (%) | Výchozí látka (%) | X3 (%) | X1 (%) | 15-epi- (%) | Jiné nečistoty nad 0,10 % (RRT/%)
5% Pt/C, Aldrich (0,550 g) | 116-130 | 0,25 | 45 | 25 | 6-8 | 2 | 99,50 | 0,08 | 0,39 | nd. | 0,07 | -
 | 91-120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  | 6-8 |  | 99,65 | nd. | 0,33 | nd. | 0,07 | -
 | 91-112 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  | 8-10 |  | 99,74 | nd. | 0,25 | nd. | 0,06 | -
Ověřeno ve 3 pokusech při nichž byly využity 2 různé šarže katalyzátoru
Ověřena i možnost reprocesingu produktu reakce s neúplnou konverzí

## Slide 14: Finální podmínky redukce
Patrona naplněná na maximum 0,550 g katalyzátoru 5 % Pt/C (Aldrich)
0,25 M roztok krystalované výchozí látky v dest. AcOEt s 0,2 % dest. Et3N
a průtok 2 ml/min, což znamená produktivitu 16 g/hod
Výměna patrony s katalyzátorem po 2 hodinách
Teplota 45 oC, tlak 25 bar, produkce vodíku 100 %

## Slide 15: Srovnání vsádkové a průtokové výroby
Velikost šarže 230 g zůstává zachována, ročně aktuálně 10-15 šarží
Reálná produktivita při výrobě: vsádkově cca. 10 g/hod, průtokově cca. 13 g/hod.
Spotřeba katalyzátoru na šarži: vsádkově 7,0 g, průtokově 3,85 g (7 patron na šarži)
Nečistota di-TBS-LAKTON-X3 : vsádkově cca. 2 %, průtokově cca. 0,5 %